**ottone OT67**  
EBE 85 AS
Alzante scorrevole in ottone OT67.
Fornitura e posa in opera di serramenti, in parte fissi ed in parte apribili, per porte con apertura ad alzante scorrevole, costruiti con profili a taglio termico Secco Sistemi EBE 85 AS , realizzati dall’unione, senza soluzione di continuità, di due gusci metallici (uno intero ed uno esterno), tramite estruso di poliammide caricato in fibra di vetro e reso solidale alle parti da resina poliuretanica ad alta densità. I gusci metallici sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di Lega di Rame OT67 (Cu67/Zn33) spessore 15/10, norma EN1652:1999 , prevendendo il mantenimento delle pieghe aperte al fine di poter inserire le squadrette di allineamento in acciaio inox anche in caso di saldatura superficiale in continuo. L’assiemaggio dei telai avviene tramite brasatura in continuo sulle parti a vista con inserimento delle squadrette in acciaio inox per rinforzo e saldatura nelle superfici interne non in vista. Sezioni a vista di
(selezionare una delle seguenti opzioni)
\_ 69 mm \_ 94 mm
costanti in tutto il perimetro delle ante scorrevoli, con profondità inderogabile di 84 mm. Sistema di tenuta acqua aria e vento senza soluzioni di continuità, realizzato mediante guarnizioni siliconiche su tutto il perimetro dei telai, giunti d'angolo vulcanizzati e tamponi in neoprene per il nodo centrale. I serramenti sono completi di vetri,
(inserire tipologia vetro)
fissati mediante fermavetri
(selezionare una delle seguenti opzioni)
\_ Rettangolare \_ Gothic \_ Thin
in ottone OT67, distanziati dalle superfici esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in EPDM inserite a pressione. Cassa laterale e superiore composita in profili tubolari con la stessa finitura delle ante e materiali isolanti per un taglio termico senza interruzioni. Base inferiore in poliammide predisposta per il montaggio a filo interno ed esterno del pavimento (con pavimento flottante o predisposizione allo scarico dell’acqua), rivestimento superiore della base in ottone OT67. Gli alzanti scorrevoli sono completi di ferramenta per la chiusura e la movimentazione manuale o motorizzata con portate fino a
(selezionare una delle seguenti opzioni)
\_ 300 kg \_ 400kg \_ 600kg
Finitura brunita delle superfici tramite procedimento di pulitura meccanica con abrasivo, immersione in liquido brunitore, lavaggio e protezione con olio di vasellina o cera a scelta. Le maniglie completano il sistema e sono disponibili in diverse geometrie, materiali e finiture, tra le quali l’ottone OT67.